## Slide 1
第四站 · DES
1
贴干膜
Lamination
在铜面热压一层感光干膜
2
曝光
Exposure
UV 透过底片，把线路图形“印”进干膜
3
显影
Development
碳酸钠冲掉未曝光干膜，轮廓显现
DES
贴干膜 · 曝光 · 显影
Dry film lamination · Exposure · Development
把底片上的线路图形“印”到铜面上，
为后续蚀刻铺好“保护层”。

## Slide 2
DES 是什么：一道“图形转移”工序
DES 是什么
DES = Dry film lamination
Exposure · Development
（贴干膜 · 曝光 · 显影）
本质：一道“图形转移”工序
把底片上的线路图形转移到感光干膜上，形成后续蚀刻的保护层。
①
贴干膜
在铜面热压一层感光干膜
②
曝光
UV 透过底片，把线路图形“印”进干膜
③
显影
碳酸钠冲掉未曝光干膜，轮廓显现

## Slide 3
前后辅助处理工序
一、前处理工序（贴膜前必备）
核心目的：提升结合力，杜绝缺陷
彻底去除铜面油污、氧化层及杂质，通过微蚀形成微观粗糙面，大幅提升干膜与铜箔的附着力，从源头避免贴膜起泡、干膜脱落等致命缺陷。
标准工艺路径：
● 酸洗： 稀硫酸浸泡，去除表面浮锈与氧化层，清洁基底。
● 微蚀： 过硫酸钠体系蚀铜1~2μm，构建均匀粗糙表面。
● 水洗： 高压喷淋冲洗残留药液与铜屑，确保板面洁净。
⚠FPC柔性板管控重点： 严控微蚀量与传送张力，防止薄型PI基材翘曲变形，避免铜箔过度减薄影响线路柔韧性。
二、后处理工序（显像后强化）
01. 静置（PE时间）
曝光后需静置10~30分钟，让感光树脂充分完成交联反应，消除膜层内应力，确保显影后图案边缘清晰、无锯齿，提升分辨率。
02. 后固化烘烤
在100~120℃下烘烤15~30分钟，促使干膜树脂深度聚合，显著增强其耐化学腐蚀（酸/碱）与耐高温性能，为后续电镀、蚀刻提供可靠保护。
03. 外观与精度终检
通过AOI自动光学检测或人工目视，重点检查线路有无缺口、针孔、残胶及对位偏差，提前拦截不良品，避免流入后道工序造成成本浪费。

## Slide 4
干膜：组成与感光原理
干膜截面结构（示意）
载体膜 PET Carrier
支撑与保护，贴合后撕除
感光层 Photopolymer
遇 UV 聚合硬化
覆盖膜 PET Cover
贴合时揭离，防提前感光
负性感光
曝光部分聚合保留，未曝光部分可被碱液溶解
常见厚度
25 / 38 / 50 μm，按线宽线距与蚀刻需求选择
储存要求
避光、低温、防潮，在黄光区拆封使用
正性干膜（FPC 精细线路主流）
主流
曝光区（溶解）： 感光剂遇光分解，分子链断裂，变为可溶性物质，被碱性显影液洗去。
未曝光区（保留）： 树脂结构稳定，形成抗蚀保护层，最终构成线路图形。
核心优势： 分辨率极高，线条边缘清晰，适合高密度、细间距的柔性电路板制造。
负性干膜（传统PCB 厚铜工艺）
经典
曝光区（保留）： 感光剂遇光引发聚合交联反应，形成稳定的网状结构，不溶于显影液。
未曝光区（溶解）： 树脂未发生反应，保持可溶性，被显影液去除，露出底层铜面。
核心优势： 附着力强，耐化学腐蚀性能优异，适合厚铜层电镀及普通刚性PCB板制作。

## Slide 5
贴干膜：热 + 压力，让感光层“贴牢”铜面
设备结构：双辊热压贴合系统
上加热辊 100–120℃
压力 0.3–0.6 MPa
感光干膜（感光层朝下）
铜面（FPC 板）
目的
把干膜平整、无气泡地热压贴合到铜面，形成后续成像的“感光外衣”
原理
感光层受热软化流动，填充铜面微观凹凸；冷却后与铜面紧密粘附
前提
铜面洁净、干燥、无氧化，贴合前必须彻底清洁
关键点：温度低→贴不牢；温度高或张力不稳→皱褶；表面脏→气泡、附着不良。
下承压辊 (硅胶包胶)

## Slide 6
贴膜机：放卷 → 预热 → 热压 → 检查
① 前处理
清洁 + 干燥
② 放卷
干膜卷出料
③ 预热
感光层软化
④ 热压贴合
辊压到铜面
⑤ 裁切/收卷
按板幅切断
⑥ 灯光检查
查气泡皱褶
常见设备：自动贴膜机（卷对卷 / 片对片）；干膜在黄光区存放、拆封与使用。
辊温
100–120℃（示例）
树脂软化的核心，温度不足导致贴合不良，过高易引发溢胶污染板面
贴合压力
0.3–0.6 MPa（示例）
确保树脂充分填充微观凹坑，压力不均将直接导致气泡与褶皱产生
线速
1–3 m/min（示例）
需匹配热压时间，速度过快导致树脂流动性不足，无法完全填充空隙
前处理
清洁 + 干燥
无油污 / 氧化 / 粉尘

## Slide 7
正性干膜 vs 负性干膜
对比维度 | 正性干膜 | 负性干膜
感光反应 | 曝光区光分解，被显影液溶解 | 曝光区光聚合交联，固化保留
显影液 | 稀碳酸钠碱性溶液 | 专用碱性显影液
分辨率 | 高，可做到 30μm 以下精细线路 | 一般，适合 50μm 以上线路
干膜附着力 | 中等 | 优异，耐电镀、耐蚀刻能力强
适用厚度 | 薄干膜为主（15~38μm） | 厚干膜为主（38~100μm）
核心优势 | 精度高、线条陡直、适合细线路 | 结合力强、耐镀性好、适合厚铜
核心劣势 | 耐镀性一般，不适合大电流厚镀 | 分辨率低，精细线路易毛边
FPC 适用场景 | 精细线路、高密度互联板 | 图形电镀、厚铜补强板、金手指板

## Slide 8
曝光：UV 光把底片图形“印”进干膜
UV 曝光（示意）
UV 光（紫外光）
底片 photo tool：黑色挡 UV，透明处透光
干膜感光层：照到 UV 处聚合硬化（负性）
铜面
图形在哪
底片上有线路图形：黑色挡住 UV，透明处让 UV 透过
谁被保留
干膜是负性材料：照到 UV 的部分聚合硬化保留，没照到的保持可溶
曝光做什么
曝光只是“定型”——轮廓先在感光层里定下来，显影才洗掉多余的
一句话：曝光 = 用光把线路轮廓“写”进干膜。

## Slide 9
曝光机：对位 → 真空 → 曝光
曝光机侧视（示意）
UV 光源（平行光）
玻璃板 + 底片（photo tool）
真空台：板件被吸附、与底片贴紧
对位：底片与板件上的 MARK 对准。
真空：抽气排掉空气，防止图形发虚。
1
对位
底片与板件对准
2
真空吸附
紧密贴合防偏移
3
曝光
按能量设定计时
4
取出检查
防止重复曝光
设备类型：平行光 / 冷光曝光机；灯管能量每日校验，底片定期清洁。

## Slide 10
曝光工艺：菲林 & LDI激光
不良提醒：曝光不足 → 线条变细、断线
曝光过度 → 残膜、线条变粗。
用“能量窗口”试验（阶梯曝光）锁定最佳范围。
传统菲林接触式曝光
• 工艺：菲林与板面贴合，通过PIN钉/CCD对位，整面紫外光照射。 • 管控：重点控制对位精度、曝光能量均匀性及菲林洁净度。 • 特点：成本较低，适合常规精度线路板批量生产。
LDI 激光直接成像（高精首选）
• 工艺：无菲林，数字文件驱动激光束逐点扫描干膜成像。 • 优势：实时补偿基材涨缩，对位精度高，支持超精细线路。 • 特点：尤其适合FPC柔性基材及高密度互联板(HDI)。
FPC 工艺专属管控要点： 鉴于PI基材对温湿度极其敏感，极易发生热胀冷缩，高精度FPC产品建议优先选用LDI工艺以实现动态补偿；若采用传统菲林曝光，需严格管控车间环境（温度23±2℃，湿度50±5%），并预留足够的静置时间以减少形变误差。

## Slide 11
菲林 VS LDI激光
对比维度 | 传统菲林接触式曝光 | LDI 激光直接成像
成像介质 | 菲林底片，通过接触式紫外光曝光转移图形 | 高能激光束直接扫描基板，数字式无掩模成像
对位精度 | ±15~25μm，易受菲林涨缩及环境温湿度影响 | ±5~10μm，可实时补偿基材涨缩，精度极高
最小线宽/间距 | 约 30μm，受菲林分辨率与制程限制 | 极限可达 10μm 级，满足高密度精细线路需求
生产效率 | 高，整面一次性曝光，适合大批量标准化生产 | 中等，逐行扫描方式，速度随线路精度要求提升而下降
设备投入成本 | 较低，设备结构相对简单，技术成熟 | 较高，涉及高精度光学系统与数控技术
耗材与维护成本 | 持续消耗菲林，需定期更换，长期耗材成本较高 | 无菲林消耗，仅需定期维护激光头，长期成本可控
产品换型速度 | 慢，需重新制作与更换菲林，准备时间长 | 极快，直接切换数字文件即可，柔性生产能力强
核心优势 | 工艺成熟、成本低、产能高，适合大规模量产 | 精度高、零菲林、灵活性强，适合复杂与多品种生产
FPC 典型应用场景 | 常规密度线路板、消费类电子产品的大批量FPC | 高密度精细线路、刚挠结合板、高频板、样品打样

## Slide 12
显影线：显影 → 水洗 → 风干 → 检查
1
入板
待显影板件
2
显影段
喷淋 Na₂CO₃
3
一级水洗
冲净残液
4
二级水洗+风干
去除水痕
5
出板检查
目检+首件
显影段要点：槽液循环过滤、控温、按分析补加药水，保持浓度稳定。
水洗段要点：监控水质（电导率）与新鲜水流量，风刀吹干防残留。

## Slide 13
显影：用碳酸钠“洗掉”没曝光的干膜
喷淋显影（示意）
喷淋 Na₂CO₃ 溶液（弱碱显影液）
已曝光（保留）｜未曝光（溶解冲走）
铜面（露出待蚀刻区域）
显影液喷到板面，未曝光感光层在弱碱中溶胀、溶解，被水流带走。
显影程度要恰到好处：不足则残膜，过度则侧蚀。
显影液
弱碱性碳酸钠 Na₂CO₃ 溶液，专溶未曝光感光层
谁被洗掉
未曝光感光层溶胀、溶解后被冲走，露出待蚀刻铜面
谁被保留
已曝光层交联硬化不溶于碱，成为蚀刻保护层
一句话：显像 = 冲走“不要的”，留下线路轮廓。

## Slide 14
显影参数：浓度、温度、压力、速度四兄弟
浓度
0.8–1.5% Na₂CO₃（示例）
低→速率低；高→侧蚀严重
温度
28–32℃（示例）
低→速率低；高→干膜裂
喷淋压力
0.1–0.3 MPa（示例）
影响显影均匀性，薄基材变形
线速 / 显影时间
与显影点匹配
决定显影时间长短
水洗
电导率 + 新鲜水
防药液残留与水痕
显影点
行业通用 50%~70%（示例）
低→显影不足；高→过度显影
显影后质量标准：线路边缘光洁整齐，无残胶、无干膜脱落；
线宽与线距严格符合设计公差，表面无氧化、无渗镀风险，确保图形转移精度达标。

## Slide 15
片料式 DES VS 卷对卷（RTR）DES
对比维度 | 片料式 DES 生产线 | 卷对卷（RTR）DES 生产线
进料形式 | 单张片料人工/机械上下料，间歇式传送 | 整卷柔性基材上料，全自动连续式高速传送
生产效率 | 中等，受限于单片周转时间，产能较低 | 极高，连续生产无停顿，产能是片料式3-5倍
产品适配性 | 适配大尺寸板、异形板、刚挠结合板及样品 | 适合窄幅卷料、标准化程度高的消费类电子FPC
对位精度控制 | 精度较高，单片受热受力均匀，变形易控 | 需精准管控张力，防止基材拉伸，设备要求极高
设备投入成本 | 投入中等，结构简单，无需复杂张力系统 | 投入较高，需配置高精度收放卷及恒张力系统
生产良率表现 | 边缘易产生夹伤，受人工操作影响，良率中等 | 无物理夹持损伤，工艺参数稳定，良率更高且稳定
核心竞争优势 | 柔性生产能力强，换线快，适合多品种小批量 | 规模化效应显著，成本优势明显，适合大批量量产
典型应用场景 | 刚挠结合板、超大尺寸板、研发打样及中小批量 | 手机、穿戴设备FPC，连接器、模组辅板的大批量量产

## Slide 16
贴膜段常见不良：气泡、皱褶、附着不良、膜损伤
气泡
现象：膜下白色小泡，局部鼓起
原因：粉尘油污、贴合压力不足
对策：强化前处理、调整压力、返工重贴
皱褶
现象：膜面斜向纹路、褶皱
原因：温度过高、张力线速不稳
对策：控温、稳定张力与线速
附着不良
现象：边缘翘起、易起皮
原因：温压不足、铜面氧化
对策：提升温压、改善表面处理
膜面损伤
现象：划伤、压痕、异物印
原因：辊面脏污、异物掉落
对策：定期清洁辊面、洁净管控
提示：贴膜缺陷大多在“灯光检查”段就能发现，及时返工，避免流入曝光。

## Slide 17
曝光段常见不良：能量不准、对位偏移、底片污染
曝光不足
现象：线条变细、断线、聚合不充分
原因：能量低、灯管老化、真空差
对策：校验能量、更换灯管
曝光过度
现象：残膜、线条变粗、蚀刻不净
原因：能量高、重复曝光
对策：能量窗口管控、防重曝
对位偏移
现象：图形错位、露铜不均
原因：底片未对正、板件涨缩
对策：检查对位 MARK、控温湿度
底片污染/划伤
现象：同一位置重复出现缺陷
原因：底片脏污、划伤、灰尘
对策：定期清洁、无尘存放
提示：曝光缺陷与“能量窗口”直接相关——先校验灯管能量，再谈其他参数。
Notes: 曝光段四大不良：曝光不足、曝光过度、对位偏移、底片污染。
曝光不足与过度是一对“相反数”，用能量窗口试验锁定最佳值。
底片污染会造成同一位置反复缺陷，必须无尘管理。
[Sources] 本课件所有示意图均为内部制作的教学示意图（PPT 原生图形绘制）；工艺原理与参数依据公开的 PCB/FPC 制程教材、干膜厂商公开技术资料（杜邦 Riston、日立、旭化成等）与行业通用经验整理；文中数值均为行业常见参考值，授课时请注明“以本厂工艺文件与 DOE 验证结果为准”。

## Slide 18
显影段常见不良：显影不足、过度显影、不均、水痕
显影不足（残膜）
现象：铜面残留干膜，蚀刻不出图形
原因：浓度低、温度低、线速快
对策：调整参数、检查喷嘴
过度显影（侧蚀）
现象：线条变细、边缘发白
原因：显影时间长、浓度偏高
对策：缩短显影时间、控浓度
显影不均
现象：局部未冲净、出现斑块
原因：喷嘴堵塞、压力不均
对策：清洗喷嘴、检查泵压
水痕 / 水渍
现象：板面水迹印、变色
原因：水洗不净、风干不足、水质差
对策：查水洗风刀、控水质
提示：显影缺陷先判断“不足还是过度”，再动浓度、温度、线速。